# 热处理工序精益应用

将精益工具应用于金属紧固件热处理（Heat Treatment）工序的实践指南。

## 工序概述

热处理是通过加热、保温、冷却改变紧固件内部组织结构，提高力学性能的关键工序。紧固件通常采用网带炉进行渗碳、淬火、回火处理。

| 参数 | 典型值 |
| --- | --- |
| 设备 | Ipsen 网带炉、爱协林网带炉 |
| 炉温 | 850°C ± 5°C（渗碳） |
| 碳势控制 | 1.0%C ± 0.05% |
| 目标硬度 | HRC 28-34（10.9级螺栓） |
| 关键质量指标 | 硬度、渗碳层深度、金相组织、脱碳层 |
| 主要浪费来源 | 炉温波动、气氛异常、装炉量不均、能耗过高 |

## 精益工具应用矩阵

| 精益工具 | 在热处理工序的应用 | 预期效果 |
| --- | --- | --- |
| 5S | 工装夹具定置、料框标识、炉前区域整洁 | 找料时间减少 80% |
| 标准作业 | 装炉标准、工艺参数设定、取样检测标准 | 工艺一致性提升 |
| TPM | 炉体维护、网带张力管理、气氛系统保养 | 炉体故障率降低 60% |
| 安灯 | 炉温超限报警、碳势异常告警、硬度不合格 | 异常响应时间缩短 90% |
| 防错 | 料框防混、工艺参数防错、硬度自动分选 | 混料事故归零 |
| 可视化 | 炉温曲线实时显示、工艺参数看板 | 状态一目了然 |
| 改善 | 装炉量优化、能耗降低、气氛利用率提升 | 年节约 80-150 万元 |

## 重点改善方向

### 1. CQI-9 合规与精益结合

CQI-9（热处理特殊过程评估） 是紧固件热处理的核心标准，127 个评估项与精益工具高度契合：

| CQI-9 区域 | 对应精益工具 | 改善方向 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理（§3） | TPM | 炉体预防性维护、网带张力监控 |
| 温度控制（§4） | 安灯 + 可视化 | 炉温曲线实时监控、超限自动报警 |
| 气氛控制（§5） | 标准作业 + 防错 | 碳势自动控制、取样检测标准化 |
| 质量管理（§6） | SPC + 安灯 | 硬度在线检测、不合格自动分选 |
| 记录管理（§7） | 可视化 | 电子化工艺记录、趋势分析 |

### 2. 炉温均匀性改善

现状问题：

炉温不均匀导致硬度分散

温度传感器校准不及时

炉门开启导致温度波动

改善措施：

TPM 预防性维护：定期校准温度传感器（每月），炉体隔热层检查（每季）

可视化管理：炉温曲线实时显示（10Hz 采样），超限自动报警

标准作业：装炉量标准化、装炉方式标准化、炉门开启时间最小化

SPC 监控：硬度数据实时统计分析，趋势预警

预期效果：

炉温均匀性 ±5°C → ±3°C

硬度分散度降低 40%

能耗降低 10-15%

### 3. 能耗精益管理

热处理是紧固件制造能耗最高的工序（占总能耗 40-50%）

改善措施：

可视化看板：实时显示吨产品能耗、炉子效率

标准作业：装炉量标准化（满炉率 >85%）、合理排产减少空炉

TPM：炉体隔热层维护（减少热损失）、气氛系统优化（减少气体浪费）

改善：余热回收利用、装炉方式优化、出炉温度优化

预期效果：

吨产品能耗降低 10-15%

年节约能源费用 50-80 万元

## 关键指标/KPI

| 指标 | 当前基线 | 目标值 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬度合格率 | 96% | 99% | 质检系统 |
| 炉温均匀性 | ±5°C | ±3°C | 炉温监控 |
| 碳势控制精度 | ±0.08% | ±0.05% | 碳势仪 |
| 吨产品能耗 | 基线值 | 降低 15% | 能耗统计 |
| 设备故障率 | 4% | 1.5% | TPM 记录 |
| CQI-9 合规率 | 80% | 95% | 评估报告 |
| 5S 评分 | 3.0 | 4.5 | 5S 审计 |

## 相关工具

TPM — 炉体维护体系

安灯 — 炉温/碳势异常响应

标准作业 — 装炉和工艺标准化

可视化管理 — 炉温曲线和KPI看板

防错 — 料框防混和参数防错

改善 — 能耗和工艺优化