## Slide 1
08
紧固件行业应用
Fastener Industry Applications
精益工具在紧固件制造中的全面应用
从冷镦到包装的端到端改善实践

## Slide 2
制造流程概览
Fastener Manufacturing Process Overview
08 | 紧固件行业应用 | 制造流程概览
端到端流程 · 关键参数
冷镦
Cold Heading
CT
0.5-2s/件
OEE
75-85%
不良率: <0.5%
搓丝
Thread Rolling
CT
0.3-1s/件
OEE
80-90%
不良率: <0.3%
热处理
Heat Treatment
CT
2-4h/炉
OEE
70-80%
不良率: <0.2%
表面处理
Surface Treatment
CT
30-90min
OEE
65-75%
不良率: <1.0%
分选
Sorting
CT
实时
OEE
95-98%
不良率: <0.1%
包装
Packing
CT
实时
OEE
85-92%
不良率: <0.05%
端到端关键指标总览
62s
单件总CT（不含炉）
78%
综合OEE目标
<2%
综合不良率目标
14天
交期改善目标

## Slide 3
冷镦工序精益应用
Cold Heading — SMED · TPM · Poka-Yoke
08 | 紧固件行业应用 | 冷镦工序精益应用
PART 1 · 冷镦
SMED 快速换模
· 换模时间：60min -> <10min
· 标准化工装夹具，模具预热外移
· 参数预存一键调用
效果：换模频次 1次/日 -> 3次/日
Die change: 60min -> <10min | Frequency: 1x->3x/day
TPM 多工位冲床维护
· 自主保全：操作员日常点检
· 计划保全：预测性维护系统
· OEE目标：从65%提升至85%
· 关键备件安全库存管理
OEE: 65% -> 85% | Unplanned downtime: -70%
Poka-Yoke 防错应用
· 错误模具检测：定位销+接近传感器
· 材料线径超差：激光测径自动停机
· 短料检测：缺料自动报警
· 产品漏冲：重量检测自动剔除
Zero defect since 2022 | 100% auto detection
关键指标
改善前
改善后
Cycle Time
2.0s
0.8s
模具寿命
5万件
8万件
材料利用率
82%
93%
换模时间
60min
<10min
OEE
65%
85%
不良率
1.2%
0.3%
冷镦是紧固件制造第一道关键工序——SMED释放产能、TPM稳定设备、Poka-Yoke杜绝批量不良

## Slide 4
搓丝工序精益应用
Thread Rolling — Roller Life · SPC · Quick Change
08 | 紧固件行业应用 | 搓丝工序精益应用
PART 2 · 搓丝
丝辊寿命管理
· 建立丝辊寿命预测模型
· 每班记录加工件数，提前预警更换
· 丝辊平均寿命：从8万件提升至12万件
Roller life: 80K -> 120K pcs | Scrap rate -60%
螺纹轮廓 SPC 管控
· 通止规抽检频率：首件+每30min
· 中径/大径实时SPC趋势图监控
· CPK目标：>= 1.67（关键特性）
SPC CPK >= 1.67 | Thread profile auto inspection
快速换辊 Quick Roller Change
· 应用SMED：从45min降至8min
· 标准化工装夹具设计
· 换辊参数预存，一键恢复
Roller change: 45min -> 8min | Setup time -82%
目视化管理 Visual Management
· 产量/质量实时看板（Andon）
· 丝辊更换倒计时可视化
· 缺陷样品展示板——对比良品/NG品
Andon response < 30s | Visual QC board on-site
改善项目
改善前
改善后
换辊时间
45min
8min
丝辊寿命
8万件
12万件
螺纹不良率
0.8%
0.2%
SPC CPK
1.2
1.75

## Slide 5
热处理工序精益应用
Heat Treatment — CQI-9 · Energy Efficiency · TPM
08 | 紧固件行业应用 | 热处理工序精益应用
PART 3 · 热处理
炉装量优化 Loading Optimization
· 标准化装料方式与层间距
· 装炉量从80%提升至95%有效利用
· 减少空炉运行，年省电费约15万元
Furnace utilization: 80% -> 95%
温度均匀性 SOP & 能耗改善
· 炉内温度均匀性测试（TUS）定期验证
· 热电偶校准周期标准化
· 余热回收系统：预热进料线材
· 天然气单耗从85降至68 m³/吨
Gas consumption: 85 -> 68 m3/ton | Energy cost -20%
CQI-9 合规管理
· 过程失效模式分析（PFMEA）体系
· 炉温记录系统连续监控+报警
· 年度过程审核确保体系有效运行
CQI-9 compliant | Zero process audit finding
TPM 炉体维护
· 炉膛清扫周期：每周一次标准化
· 网带寿命管理：定期张力检测
· 气氛碳势控制系统预防性校验
· 计划停机维护时间缩短40%
Planned maintenance time -40% | Belt life +30%
年综合
节能约
20%

## Slide 6
表面处理工序精益应用
Surface Treatment — Plating Control · WIP Reduction
08 | 紧固件行业应用 | 表面处理精益应用
PART 4 · 表面处理
镀液化学控制
· 镀液成分自动分析+补加系统
· pH值/温度/电流密度实时监控
· 镀层厚度CPK从1.0提升至1.67
· 镀液异常自动报警+停机保护
Plating thickness CPK: 1.0 -> 1.67 | Auto dosing
挂具/滚筒优化
· 挂具设计优化：装载量+20%
· 滚筒转速/倾斜角DOE优化
· 挂具定期清洗/退镀标准化
Loading capacity +20% | Barrel efficiency +15%
环保合规 Environmental Compliance
· 废水在线监测：pH/Cr6+/Ni2+实时
· 化学品存储双人双锁管理
· 危废分类收集+台账追溯
· 年度环保审计零不符合项
Zero environmental violation | Online monitoring
镀后至包装 WIP 削减
电镀后
暂存
4h
钝化后
晾干
2h
等待
分选
6h
等待
包装
8h
改善前 WIP: 20h
连续流
水线
0.5h
在线
干燥
0.2h
自动
分选
0.1h
即时
包装
0.2h
改善后 WIP: 1h

## Slide 7
包装工序精益应用
Packaging — Poka-Yoke · Kanban · Line Balance
08 | 紧固件行业应用 | 包装工序精益应用
PART 5 · 包装
混品防止 Poka-Yoke
· 称重扫码双重校验系统
· 自动称重精度：+-0.1g
· 条码/RFID追溯系统联动
· 混装次数：从年均12次降至0次
Mix-up prevention: 0 incidents since 2022
纸箱标准化 Carton Standardization
· 纸箱规格从23种缩减至8种
· 内衬/隔板通用化设计
· 包材采购成本降低25%
· 库存空间减少40%
Carton SKUs: 23 -> 8 | Procurement cost -25%
包材看板 Kanban for Packaging
· 双箱看板系统触发包材补充
· 安全库存自动计算(ERP联动)
· 缺料停线风险降低90%
· 包材周转天数从15天降至5天
Kanban system | Stockout risk -90%
产线平衡优化 Line Balance
改善前 CT
改善后 CT
称重
12s
12s
装袋
18s
13s
装箱
15s
13s
封箱
10s
11s
贴标
8s
9s
码垛
14s
12s
产线平衡率
68% -> 88%

## Slide 8
综合改善案例
Comprehensive Improvement Case — Before / After All Processes
08 | 紧固件行业应用 | 综合改善案例
全流程改善成效
62% -> 85%
OEE 设备综合效率
14天 -> 5天
交货周期改善
3.2% -> 0.8%
综合不良率下降
28天 -> 8天
在制品库存天数
工序
改善前
改善后
关键工具
冷镦
OEE 65%
换模 60min
OEE 85%
换模 <10min
SMED
TPM
Poka-Yoke
搓丝
换辊 45min
不良 0.8%
换辊 8min
不良 0.2%
SMED
SPC
目视管理
热处理
能耗 85m³/吨
装量 80%
能耗 68m³/吨
装量 95%
CQI-9
TPM
SOP
表面处理
WIP 20h
膜厚CPK 1.0
WIP 1h
膜厚CPK 1.67
自动化
SPC
连续流
分选
人工目检
漏检率 2%
自动光学分选
漏检率 <0.1%
AOI
Poka-Yoke
自动化
包装
混装12次/年
平衡率 68%
混装 0次/年
平衡率 88%
Poka-Yoke
看板
线平衡
综合改善成果：年节省约 480 万元 | 客户投诉率下降 80% | 准时交付率 98.5%